П Е Р Е Ч Е Н Ь

теплоизоляционных изделий

выпускаемых на основе БСТВ

| Наименование изделия | Типа размер | Характеристики | Температура применения | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холст (вата) базальтовый супертонкий теплоизоляционный БСТВ ТУ.У.В.2.7.88.023.025-96 | по требованию Заказчика | Теплопроводность – до 0,04 Вт/мК Массовая доля влаги – не более 1,0% Плотность – не более 30 кг/м³ | от -196⁰С до +900⁰С | 1. Гражданское строительство: - утепление стен; - перегородок полов; - чердаков. 2. Промышленное строительство в труднодоступных местах: -теплоизоляция трубопроводов; - оборудования; - котлов; - изоляция вторичного слоя печей. 3. Производство строительных материалов: - утеплительных панелей; - конструкций; - перекрытий; - кровельные материалы. |
| Мат прошивной безобкладочный МТПБа ТУ 21 УССР 356-83 | 1000 х 2000 х (40-80) | Теплопроводность – до 0,037 Вт/мК Влагопоглощение – не более 1,5% Плотность – от 30 до 80 кг/м³ | от -196⁰С до +750⁰С | 1. Гражданское строительство: - стены; - перегородки. 2. Промышленность: - теплоизоляция трубопроводов; - оборудования; - котлов; - турбин; - кислородопроводов; - изоляция вторичного слоя печей; - судостроение. 3. Энергетика: - атомные, тепловые электростанции; - теплоизоляция теплотрасс; - сооружений |
| Мат прошивной в обкладке из стеклоткани Э МТПБа ТУ 21 УССР 356-83 | 500 – 1000 х 2000 | Теплопроводность – до 0,038 Вт/мК Влагопоглощение – не более 1,5% Плотность – от 30 до 80 кг/м³ | от -196⁰С до + 450⁰С |  |
| Мат прошивной в обкладке из алюминиевой фольги МТПБа ТУ 21 УССР 356-83 |  | Теплопроводность – до 0,038 Вт/мК Влагопоглощение – не более 1,5% Плотность – от 30 до 80 кг/м³ | от -196⁰С до + 550⁰С |  |
| Мат прошивной в обкладке из стеклоткани Т-13 МТПБа ТУ 21 УССР 356-83 Мат прошивной в обкладке из стеклоткани ТМ-10-20 ТМ-10-10 РСТУ УССР 1977-88 | 1100х600х20 (10) | Теплопроводность – до 0,038 Вт/мК Влагопоглощение – не более 1,5% Плотность – от 30 до 80 кг/м³ Теплопроводность – до 0,04 Вт/мК Среднеарифметический реверберационный коэффициент звукопоглощения – 0,4 – 0,9 Плотность – от 25 до 80 кг/м³ | от -196⁰С до +450⁰С от -196⁰С до +450⁰С |  |
| Картон жесткий ТК-1 ТУ.У.88.023.018-95 | 1200 х 850 х(5÷20) | Теплопроводность – до 0,032 Вт/мК Влажность – не более 2,0% Плотность – не более 270 кг/м³ | от -260⁰С до +900⁰С | Заменитель асбестовых утеплителей: - металлургия - термические печи - многослойные теплозвукоизоляционные конструкции |

- Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-04/56464 (екологически чистый)

- Протокол № 7/062-08 испытания по определению группы горючести в соответствии с    ТУ.У В.2.7.88023.025-96 соответственно п. ДСТУ Б В,2.7-19-95 ( ГОСТ 30244-94) (класс негорючий)

- Радиологический  сертификат № 21/2007 – класс использования – 1 (первый)